电子连接器绝缘电阻测试方法

公告

EIA工程标准和出版物是为公共利益设计的,它是为了消除生产者和购买者之间的误解,促进产品的交流和提高,并帮助购买者在最短时间内挑选到他所需要的满意的产品﹒该标准的提出会促使EIA的成员在生产和销售产品时遵循该标准﹐而它也可以由国内外非EIA成员自愿使用﹒

对于推荐标准和出版物中采用的文章﹑材料﹑方法﹐EIA在选取时未考虑其专利内容,故在此过程中EIA对任何专利所有者不承担责任﹐对任何采用该标准的机构也不承担责任﹒

EIA标准根据国际标准制定﹐但是国际电工协会还没有提出EIA标准与IEC标准的有效的对照﹒

该标准的提出不是意在安全问题或适用性做硬性规定﹒标准使用者的职责是在使用前建立起一个安全健康的实践体系和确定某些标准的适用性﹒

该标准依据EIACE－2﹒0协会的国际连接器标准而制定

出版商﹕EIA工程部  1996

价格  ﹕时价

EIA﹐JEDEC﹐TIA标准的目录和工程出版社合称为全球工程文文件﹐USA和加拿大为C1－800－854－7149﹐国际为303－397－7956

版权所有

U﹒S﹒A印制

EIA—364---09B

电子工业协会测试方法#21B

电子连接器绝缘电阻测试方法

请不要侵权﹗

EIA版权所有﹐不得翻录 任何机构均可与EIA达成协议得到翻录许可

EIA—364—21B

电子连接器绝缘电阻的测试方法

1﹒ TP－21B绝缘电阻测试

2﹒ 目的

该测试程序的目的是说明一种对电子连接器绝缘电阻进行评估的标准方法﹒

3﹒ 综述

该测试方法用于确定绝缘材料的电阻和通过密封圈或在密封圈表面用以产生漏电流的各种密封圈的电阻﹒本方法特别用于确定影响绝缘性的一些决定性因素﹐如热度﹑湿度﹑污染物或有挥发性的材料﹒

4﹒ 样品准备

4.1  测试样品应包括插头﹑插座或是配合的插头﹐插座和触点及相应的附件﹒

4.2  样品应从正式产品中选出﹐测试样品应不受会影响到它们的操作外部材料的影响﹒当需要作特别准备或特定条件时﹐应该详细说明﹒

4.3  除非特别说明﹐测试样品应在公认条件下进行﹒如果测试导线被焊在端点﹐焊接点和其周围地区应清洁干净﹒如果特别要求清洁工作时﹐装配件应采用适合办法清洁﹐用蒸馏水清洁后﹐很潮湿﹐置于恒温为35℃±5℃的烘箱中2小时﹐稍后在空气中冷却30分钟﹐以备测试﹒

5﹒ 测试方法

5.1  测试仪器

绝缘电阻的测量应采用适合的仪器如兆欧桥﹑兆欧表﹑绝缘电阻或其它适宜仪器来对组件特性进行测试﹒电压源应能稳定提供直流500V±10％的电压﹒测量仪器的精度在所有使用的量程范围内限制在±5％内﹒使用的测试仪器最小读数应与得到的结果相一致﹐因为测试结果需要较小的仪器允许误差﹒

5.2  测试步骤

绝缘阻抗应在最近的接点间测量﹐连接器盖之间或安装盘之间的接点或全都包括﹒除非特别说明﹐每次最少应测6个数值（3个接点／3个接壳点／3个接底盘点）或测量接点总数的10％﹒每次使用时的相同位置的连接器接点的绝缘电阻要测量﹐除特殊要求﹔直流测试电压为500V±10％

5.3  起电时间

当起电时间是一个影响因素或需要不同的数据时﹐除非特别说明﹐绝缘电阻测量应在两分钟连续测试电压后立即进行﹒如果读数器显示绝缘阻抗数值在规定范围内稳定或有所增加﹐测试可以在规定时间结束之前结束﹒

5.4  警告

必须采用适当的警告以备在测试中保护人员及设备的安全﹐避免高压危险﹒小心防止测试仪器中产生短路电流烧坏指示器﹒

5.5  最终测试

当某一规定测试环境（如湿度）完成后或不做特殊要求﹐在规定测试条件下﹐最后读数应该是在容器中连续一小时测量结果﹒

6﹒  细节说明

分别对下列细节详加说明﹕

(a) 测试样品的准备或条件﹐如果要求（见4﹒2）﹔

(b) 测试直流电压的数值﹐如果不是500V（见5﹒2）通常直流电压为100V﹐500V﹐1000V和1500V﹔

(c) 起电时间﹐如果不是2分钟（见5﹒3）﹔

(d) 测试电压的作用点﹐如果不是规定所述（见5﹒2）﹔

(e) 绝缘电阻最小值（见使用说明）﹔

(f) 需测试的环境条件如果不是标准条件（气压﹐温度和相对湿度）﹔

(g) 测试样品定义（配合的或未配合的）﹔

(h) 测试样品的数目﹔

(i) 每个样品的读数数目﹒

7﹒  参考文件

数据窗体应包括﹕

(a) 测试题目﹔

(b) 样品描述﹔

(c) 所用的测试仪器﹔

(d) 测试步骤﹔

(e) 评估和观测﹔

(f) 测试日期和操作者姓名﹒

使用注意事项－绝缘电阻

绝缘电阻的测试目的是测量绝缘部分内部通过负载直流电压产生漏电流或在这些部分表面产生的漏电流的电阻﹒绝缘电阻的数值可能是在设计高电阻回路时的一个限制性因素﹐也会打乱避免回路产生的动作﹒例如形成反馈回路﹒过多的漏电流会导致因热或因直流电而造成老化﹒绝缘阻抗测量不同于耐绝缘电压或绝缘击穿测试﹒

由于样品由不同材料或材料混合而成﹐可能会存在固有的不同的电阻值﹐测量的绝缘电阻的数值不能做为直接测量﹐清洁度或缺少退化的标准﹒该测试在确定老化因素影响绝缘的范围是很有效的﹒

在要求系统化测试时﹐应考虑下列情况﹕

测试电压应用连接器使用的产生脉冲的电压一致﹒

连接器绝缘阻抗值因连接器尺寸﹐绝缘体和接触端的组成﹐测试点距不同而异﹒然而设计者在规定测试值时应意识到具有相同特性的连接器应具有相同的电阻值﹒